## Slide 1: Использование мессбауэровской спектроскопии для определения сорбционных центров взаимодействия гексацианоферрата железа с металлами платиновой группы
Докладчик: Давыдова Полина Викторовна
Авторы: Алексеев И.Е., Давыдова П.В.
NUCLEUS –2025. Nuclear physics, elementary particle physics and nuclear technologies

## Slide 2: Присутствие МПГ в ВАО
Рисунок 1 - Отложения благородных металлов в стеклоплавильной установке
Рутений, родий и палладий входят в состав жидких высокоактивных отходов (ВАО) переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
Общепринятой концепцией обращения с жидкими ВАО является их включение в стекло.
Ме | мг/л
Ru | ⁓ 250
Rh | ⁓ 150
Pd | ⁓ 350
Таблица 1 - Содержание МПГ в ВАО [1].
[1] – Меркулов И.А., Тихомиров Д.В., Жабин А.Ю., Альпаков Г.А. Способ извлечения палладия из высокоактивного рафината экстракционного цикла переработки отработавшего ядерного топлива (варианты). Патент RU 2639884, 2017

## Slide 3: Следствия наличия МПГ при остекловывании ВАО
Оседание на дно плавильного аппарата;
Увеличение вязкости стекла;
Наличие твердой фазы в стекле.
Рисунок 2 - Внешний вид соединений МПГ, выбранных из слитой стекломассы [2].
Рисунок 3 - СЭМ-изображение боросиликатного натриевого стекла, содержащего RuO2 [3].
[2] – «Экспериментальные и численные исследования для разработки промышленной печи остекловывания высокоактивных отходов индукционной плавкой в холодном тигле». Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Скриган И.Н. [3] –American Chemicl 2012

## Slide 4: Извлечение металлов платиновой группы из азотнокислых растворов
Рисунок 5 - Зависимость степени извлечения металлов от времени контакта на гексацианоферрате железа, СHNO3 =1 М; Т = 80 ± 2°С.
Chart: Время, мин
| 0 | 15 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 350
Pd | 0 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
Rh | 0 | 20 | 36 | 57 | 89 | 99 | 99 | 99 | 99
Ru | 0 | 3 | 15 | 40 | 75 | 95 | 96 | 96 | 96
Рисунок 4 - Сорбент – гексацианоферрат железа (Fe4[Fe(CN)6]3)
Технологические параметры обеспечивающие полноту извлечения рутения, родия и палладия из растворов с концентрацией азотной кислоты от 1 до 5 моль/дм3:
Температура 80 °С;
Время контакта – 180 минут

## Slide 5: Изотермы сорбции МПГ
Chart: Cр Me, мг/дм3
| 33.193211894753233 | 171.79511131869845 | 483.90845399346108 | 1098.868797402193 | 1711.8676186027894 | 2272.9138586775207 | 2700 | 3000 | 3500
1 | 23.6306 | 31.3322 | 46.5741 | 50.4161 | 84.3027 | 114.0516 | 132 | 134 | 134
2 | 11.7732 | 37.2435 | 47.1887 | 47.36
3 | 5.4821 | 22.5119 | 39.969 | 40.3194
Рисунок 6 - 1 – палладий, 2 – родий, 3 – рутений
Изотермы сорбции рутений, родия и палладия из индивидуальных азотнокислых растворов при температуре 80°С. С HNO3= 1,0 М
Таблица 2 - Коэффициенты корреляции, полученные при обработке изотерм сорбции металлов гексацианоферратом железа с использованием моделей Лэнгмюра и Фрейндлиха
Изотерма | Ru | Rh | Pd | 
 |  |  | 1 ст | 2 ст
 | С HNO3= 1 М |  |  | 
Модель Ленгмюра | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,71
Модель Фрейндлих | 0,89 | 0,96 | 0,82 | 0,98

## Slide 6: Насыщение сорбента платиновыми металлами
Таблица 3 - Значение полной обменной емкости гексацианоферрата железа по металлам, мг/г
Металл | Ru | Rh | Pd
ПОЕ | 124,6 | 80,1 | 645,6
Рисунок 7 - Исходный гексацианоферрата железа
Рисунок 8 - Гексацианоферрат железа после насыщения палладием.
Pd4[Pd(CN)6]3 или схожая координационная структура

## Slide 7: Мессбауэровская спектроскопия палладиевого образца
Исходный гексацианоферрата железа
Гексацианоферрат железа, насыщенный палладием до 1 ступени
Singlets – Fe2+ |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | %
1 | -2410+/-81 | 0.261+/-0.011 | 0.074+/-0.003 | 35.96
Dublets: Fe3+ и Fe4+ (отрицательный изомерный сдвиг) |  |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | QS(mm/s) | %
1 | -1330 +/- 29 | 0.402+/-0.011 | 0.592+/-0.005 | 0.559+/-0.008 | 61.08
2 | -90 +/- 26 | 0.288+/-0.148 | -0.506+/-0.071 | 0.991+/-0.144 | 2.96
Singlets – Fe2+ |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | %
1 | -1900+/-50 | 0.258+/-0.008 | 0.069+/-0.002 | 23.36
Dublets Fe3+ и Fe4+ (отрицательный изомерный сдвиг) |  |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | QS(mm/s) | %
1 | -1639 +/- 20 | 0.428+/-0.007 | 0.586+/-0.003 | 0.546+/-0.005 | 66.73
2 | -384 +/- 24 | 0.271+/-0.022 | -0.502+/-0.008 | 0.837+/-0.017 | 9.91

## Slide 8: Рентгенофазовый анализ образцов
Дифрактограммы образцов гексацианоферрата железа (1) и гексацианоферрта железа, насыщенного палладием (2)

## Slide 9: Мессбауэровская спектроскопия родиевого образца
Исходный гексацианоферрата железа
Singlets – Fe2+ |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | %
1 | -2410+/-81 | 0.261+/-0.011 | 0.074+/-0.003 | 35.96
Dublets: Fe3+ и Fe4+ (отрицательный изомерный сдвиг) |  |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | QS(mm/s) | %
1 | -1330 +/- 29 | 0.402+/-0.011 | 0.592+/-0.005 | 0.559+/-0.008 | 61.08
2 | -90 +/- 26 | 0.288+/-0.148 | -0.506+/-0.071 | 0.991+/-0.144 | 2.96
Singlets – Fe2+ |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | %
1 | -2611+/-60 | 0.287+/-0.008 | 0.076+/-0.003 | 30.76
Dublets Fe3+ и Fe4+ (отрицательный изомерный сдвиг) |  |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | QS(mm/s) | %
1 | -1858 +/- 31 | 0.402+/-0.009 | 0.599+/-0.004 | 0.519+/-0.006 | 61.44
2 | -418 +/- 36 | 0.227+/-0.027 | -0.528+/-0.009 | 0.807+/-0.019 | 7.80
Гексацианоферрат железа, насыщенный родием

## Slide 10: Рентгенофазовый анализ образцов
Дифрактограммы образцов гексацианоферрата железа (1) и гексацианоферрта железа, насыщенного родием (2)

## Slide 11: Мессбауэровская спектроскопия рутениевого образца
Исходный гексацианоферрата железа
Singlets – Fe2+ |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | %
1 | -2410+/-81 | 0.261+/-0.011 | 0.074+/-0.003 | 35.96
Dublets: Fe3+ и Fe4+ (отрицательный изомерный сдвиг) |  |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | QS(mm/s) | %
1 | -1330 +/- 29 | 0.402+/-0.011 | 0.592+/-0.005 | 0.559+/-0.008 | 61.08
2 | -90 +/- 26 | 0.288+/-0.148 | -0.506+/-0.071 | 0.991+/-0.144 | 2.96
Singlets – Fe2+ |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | %
1 | -1253+/-82 | 0.271+/-0.019 | 0.058+/-0.261 | 16.93
Dublets Fe3+ и Fe4+ (отрицательный изомерный сдвиг) |  |  |  |  | 
№ | A (imp.) | Г(mm/s) | IS(mm/s) | QS(mm/s) | %
1 | -1463 +/- 38 | 0.470+/-0.015 | 0.551+/-0.007 | 0.656+/-0.010 | 68.59
2 | -535 +/- 36 | 0.271+/-0.027 | -0.443+/-0.304 | 1.000+/-0.608 | 14.48
Гексацианоферрат железа, насыщенный рутением

## Slide 12: Рентгенофазовый анализ образцов
Дифрактограммы образцов гексацианоферрата железа (1) и гексацианоферрта железа, насыщенного рутением (2)

## Slide 13: Мессбауэровская спектроскопия
Таблица 4 - Содержание железа в образцах, %
Валентность железа | Гексацианоферрат железа |  |  | 
 | исходный | Ru | Rh | Pd (промежуточный)
2+ | 36 | 17 | 31 | 23
3+ | 61 | 69 | 61 | 67
4+ | 3 | 15 | 8 | 10
Большая часть железа во всех соединениях находится в форме Fe(III). После насыщения гексацианоферрата железа металлами доминирующей формой железа также остается Fe(III), при этом уменьшается количество Fe(II), а также слабое плечо указывает на присутствие небольшой доли Fe(IV) после сорбции.
Таким образом, можно предположить, что сорбционным центром при сорбции МПГ является двухвалентное железо.

## Slide 14: Дополнительные исследования с комплексными ферроцианидами
Me | Гексацианоферрат алюминия |  |  | Гексацианоферрат меди |  |  | Гексацианоферрат никеля |  | 
 | Pd | Ru | Rh | Pd | Ru | Rh | Pd | Ru | Rh
Степень извлечения, % | <10 | - | - | <55 | ⁓10 | ⁓5 | <92 | <45 | <20
Противоион в р-ре | Al |  |  | Cu |  |  | Ni |  | 
После сорбции МПГ на различных гексацианоферратах в маточном растворе присутствуют ионы внешней сферы (Al, Ni, Cu).
Таким образом, сорбция МПГ возникает в результате ионного обмена, сорбционным центром является внешнесферный катион.

## Slide 15
Выводы
Сорбция палладия гексацианоферратом железа — это сложный многостадийный процесс, включающий: ионный обмен с замещением Fe³⁺; окислительно-восстановительные реакции с участием Fe²⁺; разрушение и перестройку исходной координационной структуры; формирование новой палладийсодержащей фазы, в том числе с участием металлического палладия.
Взаимодействие рутения и родия с гексацианоферратом железа происходит по также по ионообменному механизму, сорбционным центром выступает Fe3+. Встраиваясь в структуру сорбента металлы вызывают структурные и спектроскопические изменения.

## Slide 16
Давыдова Полина Викторовна
Научный сотрудник лаборатории технологий обращения с РАО
davydova@khlopin.ru
Спасибо
за внимание
02.07.2025