## Slide 1: Пост-эффекты облучения тантала заряженными частицами
И.Е. Алексеев, АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»
В.И. Жеребчевский, Санкт-Петербургский государственный университет

## Slide 2
Цели работы:
– исследование пост-эффектов облучения металлического тантала пучками протонов с начальной энергией 7 МэВ, продуктами ядерных реакций, «собственными» атомами Ta, выбитыми из узлов решетки во время бомбардировки мишеней;
демонстрация возможностей эмиссионной мессбауэровской спектроскопии (ЭМС) при исследовании пост-эффектов критических радиационных воздействий.
Применение ЭМС для исследования металлических матриц позволяет получить неискаженную информацию о структурных состояниях атомов, так как пост-эффекты для радионуклидов, претерпевающих электронный захват (57Co) или конвертированный изомерный переход (119mSn), в металлах отсутствуют
(Alekseev, I. Impurity hot atoms in irradiated metals with different nuclear history // Radiochemistry 50 (2008) 553-593).
Мате-ринский изотоп | T1/2, дн. | Энергия гамма-перехода, кэВ | Выход излучения, % | Время жизни уровня, нс | Естественная ширина линии (2Г), мм/с | КВК
57Co | 271.74 | 14.4 | 9.16 | 98.3 | 0.194 | 8.18

## Slide 3
Надпороговая область энергий
В результате облучения или ядерного превращения атом получает энергию ЕR, превышающую пороговую энергию смещения атома Ер из узла кристаллической решетки в междоузлие (первичные радиационные дефекты -дефекты по Френкелю):
ЕR > Ер (20-30 эВ)
ядерные реакции
облучение материалов пучками быстрых нейтронов и/или заряженных частиц
Вторичные радиационные дефекты
ЕR >> Еp –многие атомы в области протекания каскадного процесса смещаются из своих узлов решетки с образованием френкелевских пар.
Вдоль пути первично выбитого атома возникают вторичные смещения вдоль пути первично выбитого атома образуются скопления вакансий, окруженных выбитыми атомами (клинья смещения по Бринкману)
В результате развития каскадных процессов в веществе будут наблюдаться макроскопические разупорядоченные области.
Размеры разупорядоченных зон и их концентрация определяются энергией бомбардирующих частиц и атомным номером материала облучаемой мишени.

## Slide 4
Использованный научный инструментарий
1. Прецизионная полупроводниковая гамма-спектрометрия
HPGe детекторы:
GX1018 - энергетическое разрешение по фотопику 88 кэВ – не хуже 620 эВ, по фотопику 1332 кэВ – не хуже 1600 эВ;
UL0035 - энергетическое разрешение по фотопику 5.9 кэВ – не хуже 130 эВ;
Цифровой анализатор LYNX (Canberra Industries Inc., U.S.A.).
Калибровка с использованием источников, активность которых была определена абсолютными методами:
- 2-счета: 226Ra, 227Ac, 228Th (в условиях радиоактивного равновесия материнского и дочерних продуктов);
- 4-счета: аттестованные в ранге вторичных эталонов РФ точечные источники 54Mn, 60Co, 88Y, 137Cs,133Ba, 152Eu, 228Th, 241Am];
- совпадений рентгеновского, бета- и гамма-излучений в схемах распадов радионуклидов..
2. Рентгенофазовый анализ и определение эффективного размера кристаллитов
дифрактометр D2 PHASER (BRUKER)
CuКα-излучения - 8,05 кэВ
диапазон углов: от 39-103о 2θ в режиме сканирования с шагом 0.02о и скоростью 0.5 градуса в минуту.
обработка результатов - с использованием программы DIFFRAC.EVA.V5.0 и картотеки PDF-2 ICDD.
3. Мессбауэровская спектроскопия
Спектрометр МС-1104ЕМ (НИИ физики ЮФУ).
Детектирование: а) NaI(Tl), 0.12 мм; б) сцинтилляционный резонансный детектор на основе K4[57Fe(CN)6].
Обработка - программы MossFit 3.2 и MossFit 3.6 (СПбГУ)

## Slide 5
Условия облучения | Фольга 1 | Фольга 2
Флюенс, частиц/м2 | 2.61021 | 2.61021
Интегральный ток пучка, мкА | 11.45 | 11.45
Потери энергии протонов, МэВ | 6.95/5.24 | 5.08/2.86
Выделение тепла, Вт | 19.6 | 25.4
Температура мишеней, К | (3103) | (3103)
Ta: (404) мкм,
Отжиг деформационных напряжений:
60 минут при (11235) К, 10-7 Торр,
Скорость охлаждения - 5 градусов в минуту.
Диффузионное внедрение 57Co: 1350-1370 К, 10-7 Торр.
Пробег в тантале – менее 0.5 мкм (4-510-14 см2/с).
Слой полного поглощения CuКα-излучения (8,05 кэВ) в металлическом тантале - 8 мкм.

## Slide 6
Начальная энергия протонов, МэВ | 6.95 | 5.08
Максимальная ЕR, кэВ | 38.2 | 27.9
Энергия отдачи при протекании ядерных реакций:
ER = (m/(M+m)) Em
m и M – массы налетающей частицы и продукта ядерной реакции,
Еm – энергия налетающей частицы
Ядерная реакция (181Ta – 99.99%) | Порог реакции, МэВ | Продукт реакции (период полураспада, энергия гамма-кванта)
181Ta(p,n) | 0.993 | 181W (121.2 дн., 136.3 кэВ)
181Ta(p,2n) | 7.699 | 180W (стаб.)
181Ta(p,d) | 5.382 | 180Ta (8.154 час., 93.3 кэВ)
181Ta(p,4He) | 0 | 178Hf (стаб.)
181Ta(p, 4He+n) | 0 | 177Hf (стаб.)

## Slide 7
Первичные радиационные дефекты - ЕR > Ер
Столкновения быстрых частиц с атомами вещества можно описать при помощи законов классической механики:
ЕR(max) = 4M1M2E/(M1+M2)2
ЕR(max) – максимальная энергия, которую получает атом мишени при лобовом ударе
M1 и Е – масса и энергия налетающей частицей
M2 - масса неподвижного атома мишени
Обучение 181Ta протонами
Начальная энергия протонов, МэВ | 6.95 | 5.08
Максимальная ЕR, кэВ | 151.9 | 111.0

## Slide 8
Зона радиационных повреждений, образовавшаяся при бомбардировке мишени атомами тантала (с энергией 150 кэВ), выбитыми протонами из узлов кристаллической решетки:
3900 вакансий на ион
(Particle Interactions with Matter. Home Page, http://www.srim.org)
Зона радиационных повреждений допированного атомами 57Со поверхностного слоя металла, образовавшаяся при бомбардировке мишени протонами с энергией 6.95 МэВ:
0.1 вакансий на ион
(Particle Interactions with Matter. Home Page, http://www.srim.org)

## Slide 9
Рентгенограммы меченных 57Co танталовых фольг до и после облучения
На дифрактораммах образцов после облучения отчетливо видны расщепления основных дифракционных линий рентгеновского спектра, которое можно объяснить только наличием межфазных напряжений*, возникающих в результате «остывания» клиньев смещения (displacement spike) внутри разупорядоченных (в результате облучения выбитыми из узлов решетки атомами тантала) зон.
С увеличением угла сканирования увеличивается вклад поврежденной области в полную дифракционную картину, что сопровождается изменением интенсивностей линий рентгеновского спектра и «усилением» тонкой спектральной структуры.
* А.И. Самойлов, Е.Н. Каблов, Н.В. Петрушин и др. О природе расщепления гамма-сателлитов рентгеновских дифракционных рефлексов жаропрочных монокристальных никелевых сплавов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов, 2010, т. 76, № 12, с. 26-29.

## Slide 10
Мессбауэровские спектры до и после облучения представляют суперпозицию двух одиночных линий, отвечающих различным позициям атомов 57Со в ОЦК решетке тантала:
синглет 1 - атомы 57Со в узлах кристаллической решетки (характерный для атомов внедрения изомерный сдвиг);
синглет 2 - атомы 57Со на границах зерен кристаллитов.

## Slide 11
Кристаллографическая позиция примесного атома определяется «размерным» эффектом:
- атомный радиус кобальта (1.25 нм) меньше атомного радиуса тантала (1.46 нм);
- радиусы октаэдрических и тетраэдрических «пор» в плотноупакованной объемноцентрированной кубической решетке металлического тантала (соответственно 0.225 нм и 0.425 нм) гораздо меньше и атомного, и ионных радиусов кобальта (Fe2+ - 0.73 нм, Fe3+ - 0.63 нм);
- поэтому примесные атомы Co/Fe, могут оказаться либо в узлах, либо на границах зерен кристаллитов.
Наличие значительного числа собственных радиационных дефектов вблизи мессбауэровского атома приводит к уширению экспериментальных линий более чем на 20% и падению величины эффекта (для двух типов атомов 57Co) почти на 25%.
Низкая интегральная температура мишеней во время облучения (310 К) и достаточно высокая теплопроводность тантала (57.6 Вт/м·К при 293-1800 К) исключают возможность миграции примесных атомов в объеме образцов – соотношение линий в спектре сохраняется: доля синглета 1 - (372)%, синглета 2 - (632)%.

## Slide 12
Линии спектра | До облучения |  | Фольга 1 (6.95/5.24 МэВ) |  | Фольга 2 (5.08/2.86 МэВ) | 
 | И.С., мм/с | Г, мм/с | И.С., мм/с | Г, мм/с | И.С., мм/с | Г, мм/с
Синглет 1 | -0.06 | 0.40 | -0.06 | 0.53 | -0.05 | 0.54
Синглет 2 | -0.64 | 0.36 | -0.64 | 0.36 | -0.65 | 0.35

## Slide 13
Итоги
Изучены пост-эффекты облучения металлического тантала пучками протонов с начальной энергией 7 МэВ, продуктами ядерных реакций (181W, 177Hf, 178Hf, 180Ta)., «собственными» атомами Ta, выбитыми из узлов решетки во время бомбардировки мишеней.
2. Незначительный слой полного поглощения CuКα-излучения (8.05 кэВ) в металлическом тантале (около 8 мкм), еще более малая толщина (менее 0.5 мкм) «допированных» атомами 57Co поверхностных слоев образцов позволила исключить из рассмотрения «прямые» радиационные повреждения кристаллической решетки пучками протонов и изучить последствия облучения металла продуктами ядерных реакций и «собственными» атомами Ta, выбитыми из узлов решетки во время бомбардировки мишеней.
3. Облучение металла тяжелыми ионами сопровождается разупорядочением кристаллической решетки (образованием клиньев смещения), что приводит к расщепления основных линий дифракционных рентгеновских спектров при «остывании» мишеней.
4. В качестве дополнительного инструмента для наблюдения за процессами радиационного дефектообразования предложена мессбауэроровская спектроскопия – использование резонансных атомов (в данной работе – атомов 57Co) в качестве структурно-чувствительных физико-химических зондов для изучены пост-эффектов облучения.
5. Предложенный методический подход может оказаться полезным для исследования радиационных эффектов, возникающих в поверхностных слоях конструкционных материалов при облучении продуктами деления, ядрами отдачи, тяжелыми заряженными частицами.